作者简介：作者：王文涛  电话：15175238388 职务：中建三局第二建设工程有限责任公司  项目经理    职称：工程师  邮箱： 17357133@qq.com

STP超薄真空保温系统简述及施工技术

王文涛 唐新 范金龙 刘欢 张飞 马刚强

（中建三局第二建设工程有限责任公司，湖北 武汉 430074）

【摘要】STP超薄真空保温板是近年来一种新兴的外墙节能保温材料，与传统的岩棉、聚苯板等保温材料相比，STP超薄真空保温板具有保温性、防火性好，超薄、质量轻，绿色环保，施工方便等优点。通过合理的STP超薄真空保温板设计和现场施工，可利用最小的经济和时间成本达到最佳的外墙保温节能效果。

【关键词】STP超薄真空保温板；新兴；优点；施工技术；

The brief introduction and construction technology of the STP ultra thin cacuum thermal insulation system

【ABSTRACT】Super-Slim Thinsulate Panel insulation board is an emerging thermal insulation material in recent years. Compared with rock wool and polystyrene board, Super-Slim Thinsulate Panel insulation board is better in thermal insulation and fire resistance. It has been used widely in the heat insulation wall because of its advantages such as the low mass, super thin, constructing convenience and environment protecting. Through rational design and site operation, Super-Slim Thinsulate Panel insulation board can achieve optimal insulation effect with the lowest time and economic cost.

【Key words】Super-Slim Thinsulate Panel insulation board；emerging；advantage；construction technology；

    - STP超薄真空绝热板外保温系统简介

      - STP超薄真空保温板构造及性能

STP保温板主要由无机纤维芯材和高阻隔复合膜通过真空处理、科学的封装技术制成，由高阻隔复合膜和芯材两部分组成。

图1  STP超薄真空保温板构造

Fig.1 STP ultra-thin cacuum thermal insulation board structre

高阻隔复合膜：是无机纤维布、铝箔和多层致密材料复合而成的，它承担着板材外围防护和固定的作用。

芯材：是微孔性无机材料加多种添加剂组合而成，材料的性能稳定，真空状态下无气体溢出。

表1  STP板热工性能指标

Tab.1 Thermal performance index of STP board

| 项目 | 导热系数λ（W/（m·K） | 蓄热系数S（W/㎡·K） | 修正系数α |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙保温 | 0.008 | 1.83 | 1.30 |

      - STP超薄真空保温板外墙系统

STP超薄真空保温板外墙系统由粘结层、保温层、抹面层（内设耐碱玻纤网）和饰面层构成。

①基层：混凝土或砌体墙面;

②找平层：聚合物水泥砂浆,或界面剂+水泥砂浆;

③粘结层：专用胶粘剂;

④保温层：STP板（预埋锚栓标识件，并安装锚栓）

⑤抹面层：专用抹面胶浆压入耐碱玻纤网；

⑥饰面层

    - STP超薄真空保温板外墙保温系统施工

      - 工艺流程

基层墙体处理→基层验收→拉控制线→安装首层托架→排版→STP板上抹胶粘剂→粘贴STP板→安装标识件→板缝处理→安装锚栓→安装首层托架→抹第一遍抹面胶浆→铺贴耐碱玻纤网→抹第二遍抹面胶浆

      - 施工操作要点

        - 排板

STP外墙保温板施工前，需进行图纸设计排版，以保证现场施工的准确性。排版时，应满足保温板错缝1/2。

图2  STP外墙保温系统排板图

Fig.2 STP external wall insulation system layout

        - 勒脚部位处理

勒脚部位应将回填层挖开，采用EPS板进行粘贴，厚度不小于200mm，深度不小于500mm。勒脚部位保温施工前按规范要求做防水处理。如下图：

图3  勒脚部位局部处理

Fig.3  Local treatment plinth

        - 粘贴STP保温板

将粘结砂浆均匀刮涂在板子背面，厚度控制在5～7mm，然后用锯齿形抹子将粘结砂浆从上至下均匀拉出锯齿形状即可。注意掌握好力度，防止用力过大破坏STP板的阻气层。将STP板满粘于基层面上,粘贴顺序应由下而上沿水平线进行施工，先贴阴阳角，后施工大墙面，大墙面上的STP板竖缝应错缝施工。

粘贴方式一般采用条粘法进行作业，粘结面积不得小于总粘贴面的80%。板缝不能大于20mm。STP板在粘结时应均匀挤压，可用手轻轻按压敲击固定，板周围挤出的砂浆应及时清理。同时在需要安装锚栓的部位预埋锚栓标识件（因板材较厚，可采用粗细和长度都合适的PVC塑料管代替），以便锚栓钻孔时准确定位并保护STP板不被破坏。

板缝部位应采用保温砂浆填充找平，不得用专业抹面胶浆填充。每块板的四周与相邻STP板之间的接缝不得大于20mm。黏贴顺序应由下而上沿水平线进行施工，先贴阴阳角，大墙面上的STP板进行错缝施工，STP板与基层之间及各层之间粘结必须牢靠。雨水管卡、穿墙套管及其他宽度小于100mm无法采用STP板进行黏贴的部位采取保温砂浆进行施工，系统整体热工性能指标应满足国家和天津市节能设计标准的相关规定。依据现场墙体尺寸和STP板模数，局部非大墙面可适当调整板缝位置，但得大于100mm。

        - 锚栓的安装

在上述施工完毕后，按设计要求用冲击钻在锚栓标识件位置上钻孔，安装锚栓。锚栓采用直径8mm胀管螺丝，有效锚固深度：混凝土墙不低于30mm，砌体墙不低于50mm。有空腔结构的基层墙体，应采用旋入式或回拧式锚栓。。严禁用冲击钻在STP板上钻孔。如下图：

图4  锚栓安装示意图

Fig.4  installation sketch of anchor bolt

        - STP超薄绝热板的验收

粘贴STP板后，应检查平整、垂直及阴阳角方正，对于不符合要求的进行修补。在阴阳角、窗下口和侧口部位用PVC护角加以保护，保证阴阳角和窗口部位顺直、美观，在窗上口用PVC鹰嘴。(注：施工顺序是先施工PVC护角及加强网再铺设网格布)。

    - 结语

建筑外墙保温是近年来才开始普及的一个产业，我国现行建筑大多为高能耗建筑，单位面积能耗比气候条件接近的发达国家高出2-5倍。STP超薄真空保温板作为新型外墙保温材料，是目前世界上最先进的高效保温材料，同时，该保温系统适应国家《新材料产业“十三五”发展规划》的政策性要求，相信在不久的将来，STP超薄真空保温板定能在我国推广开来，推动国家节能材料的进步。

参考文献：

［1］中华人民共和国建设部. GB50411-2007  建筑节能工程施工质量验收规范［S］.北京：中国建筑工业出版社，2007

［2］中华人民共和国建设部、国家技术监督局. GB50176-1993  民用建筑热工设计规范［S］.北京：中国标准出版社，1993

［3］中华人民共和国建设部. 06J123  墙体节能建筑构造［S］.北京：中国计划出版社，2006

［4］青岛科瑞新型环保材料有限公司. STP真空绝热板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程［P］.北京：中国建筑工业出版社，2013